辉光放电光谱仪相关信息

仪器名称：辉光放电光谱仪

仪器型号：GD-PROFILER

生产厂家：法国JY

主要配置：脉冲式RF辉光光源，离子刻蚀全息闪耀光栅，高动态范围检测器；氮气发生器（带空压机）；样品强制冷却系统；磨片制样机；铝硅合金基体工作曲线，黄铜基体工作曲线、铸铁基体（灰口、白口、高铬）工作曲线，钢基体（碳钢、低合金钢、不锈钢、高速钢）工作曲线，镀层或涂层（WC、热处理、Cr、Ni、Zn、Sn、彩涂）工作曲线。

技术指标：

光谱范围：110nm—620nm；

光谱分辨率：0.02nm；

深度分辨率：≤2nm；

可分析的元素：C、Cr、Mn、Si、Mo、Fe、B、S、P、Ni、Ti、W、Co、V、Al、H、O、N、Zn、Cu、Pb、Sn、Mg、Nb、Cd、Na。

主要用途：

1.导电材料和非导电材料的基体、镀层（涂层）中的化学元素含量分析；

2.热处理工件（渗碳、渗氮）等的元素深度定量分析；

3.导电材料表面覆盖有一层或多层导电或不导电镀层（涂层）中化学元素的分析；

4.非导体材料表面覆盖有一层或多层导电或不导电镀层（涂层）中化学元素的分析。

样品要求：

固体块状样品，表面要求平整，尺寸要求直径大于10mm。